附件：

[image: image1.jpg]FERA:
75 +420=28%
2500+4600+5040
=57.96 25 K
SLEARALE A E

2016.9. 4





[image: image2.jpg]2300

Ho:

AaHen AR B SR
A RLARAIE . BAT AR A
AERALE P, REEBAA,
HaoFH, BRKE.
AESE, HEMMAA It
AR,

2016.9. 24




档案密集架材料配置一览表

	名目
	材质
	采用标准
	性能说明

	轨道
	轨道座
	δ=3.0mm
	冷轧钢板
	GB711-88
	表面静电喷塑处理 

	
	轨道
	20*20
	不锈钢方钢
	GB699-88
	

	底盘
	底梁、轴承担、夹紧块
	δ=3.0mm
	冷轧钢板
	GB711-88
	底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，

	架体
	立柱
	δ=1.5mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	架体结实、坚固设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑

	
	搁板
	δ=1.4mm
	冷轧钢板
	
	

	
	顶板
	δ=1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	
	挂板
	δ=1.4mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	门面
	门框
	δ=1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑

	
	门板
	δ=1.2mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	
	定位模块
	ABS
	注塑件
	
	

	侧面板
	
	δ=1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑

	传动

机构
	轴承
	P204
	E级
	GB1258-85
	 

	
	实心轴
	φ20
	45#钢
	GB699-88
	传动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。

	
	连接钢管
	φ27*3
	无缝钢管
	GB699-88
	

	
	铁滚轮
	HT20-40铸
	
	GB9439-88
	

	
	链轮
	ZG45
	滚轮精制
	GB1135-89
	

	
	摩托车链条
	FR420
	φ8.5节距12.7
	GB1224-85
	 

	
	摇手体总成
	摇手体
	ZG45
	双向超越离合器结构
	
	造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其他把手转动

	
	
	滚珠轴承
	
	
	GB1258-85
	

	制动

装置
	边列锁定装置
	808锁
	
	
	每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全

	
	中间列制动装置
	
	
	
	

	防护

装置
	防震装置
	
	磁性冰箱门吸条
	
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震防尘、防潮、防火功能。

	
	防尘板
	δ=1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	
	防倾倒装置
	δ=3.0mm
	热轧钢板
	GB710-88
	

	表面

处理
	高压静电喷塑
	热固性粉末
	粉末
	HG/T2597-94
	 

	紧固件
	
	45#、A
	国标
	
	 


二、款式结构
双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。侧板面为凹型，整体装饰，边角为圆弧型，外观更具立体感，线条更流畅，更显豪华高档。底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。路轨采用20*20(mm)45#实心方钢，路轨顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。路轨保护板采用3.0mm冷轧钢板，轨盒宽95mm，单折边镀锌处理，背面焊接，使之在承重2000KG时不变型。搁板（AB双面）均衡载重超过80KG,搁板采用三折弯工艺，增大其承载能力，层板与固定型孔<2.0mm。搁板采用整体板材，层间距可任意调整，门板采用豪华门结构。
三、传动机构
1、手    柄：采用铝制摇柄式摇把。造型美观大方，手感舒适。
2、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
四、制动装置
每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全；每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。
五、密封装置
每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体。底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
六、前期处理及表面处理
1、前期处理：采用乳化剂和碱性助洗脱脂剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、钝化。前期处理原料采用环氧树脂粉体涂料。其工艺过程如下：55℃-65℃热水脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——表调——35℃-45℃磷化——冷水清洗——55℃-65℃热钝化——烘干。
2、表面处理：所有工部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化成品。热固性粉末由聚脂与环氧型混合涂料。颜色由用户选定。
3、涂膜技术标准：
光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%；
涂膜硬度：铅笔≥2H试验合格；
耐冲击力：冲击试验1/2″*500g>30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；
涂膜厚度：60-70ｕm；
涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到1级标准；
耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象。
